## Slide 1: 第2节 小分子在固体表面的吸附
授课教师：易文才
授课专业：新能源材料与器件
《材料计算物理》第六章
人工智能
材料研发
人工智能&材料研发

## Slide 2: 课程导入：闻香识味
梅花
墙角数枝梅，凌寒独自开。 遥知不是雪，为有暗香来。
识别气体的物理根源是什么？
如何突破人类鼻子的有限性？
CO无色无味
> 200 ppm 2h中毒
CH4无色无味
5% ~ 16% 爆炸

## Slide 3: 分子吸附的虚拟仿真实验
H
O
C
Pt
优化Pt原胞切111晶面优化
构建H2O、CO、CO2分子优化
共吸附结构300 K分子动力学模拟10 ps

## Slide 4: 分子吸附的虚拟仿真实验
What？Why？How？
物理机制
吸附分类
实际用途

## Slide 5: 教学内容
吸附机理与吸附能定义（重点）
吸附能的计算方法
吸附能的应用（难点）
建立结构模型
计算总能量

## Slide 6
一、吸附机理与吸附能定义
Pt块体
切表面
Pt(001)表面
1. 如何定义被剪开的“化学键”？
-
+
- - - - -
- - - - -
2. 悬挂键是吸附的物理根源
-
-
+
+
+
-

## Slide 7: 化学吸附->电荷转移->化学成键
吸附能的定义：
E吸附能=E共吸附态 - （E表面 + E分子）
一、吸附机理与吸附能定义
如何区分吸附类型？
物理吸附->弱相互作用->范德华作用
为什么固体表面会吸附特定分子？
吸附对气敏传感器的影响？
吸附示例
电荷转移示例
分类
{

## Slide 8
1. Pt原胞优化
2. 构建Pt111表面模型
3. 构建CO-Pt(111)共吸附模型
*请参考上一节结构优化和模型搭建的教学内容
二、吸附能的计算方法
E吸附能=E共吸附态 - （E表面 + E分子）
吸附态
表面
气体分子
吸附态和表面K点用5x5x1
气体分子K点用1x1x1
INCAR中的ISIF设置为2
其它参数一致，着差才有意义
-14.834 eV
-108.934 eV
-92.415 eV

## Slide 9: 分子吸附的虚拟仿真实验
What？Why？How？
物理机制
吸附分类
实际用途

## Slide 10
三、吸附能的应用
燃气监测
甲醛监测
瓦斯监测
实验室气体监测
电子鼻：24小时监测/不惧中毒

## Slide 11
燃气报警器
空气质量检测仪
高端制造
国产替代
安全生产
环境监测
三、吸附能的应用
甲醛测试试纸
Notes: 2022年1月，工业和信息化部发布《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025 年）》，加快气敏传感器国产替代已上升国家战略

## Slide 12: 知识梳理
空间站气体监测
深海潜艇气体监测
请同学们保持好奇心，继续我们接下来的课程
吸附
物理机制
吸附分类
应用前景
{

## Slide 13
课程资源
1、气敏传感器的研究：Jiang X, Zhang G, Yi W, et al. Penta-BeP2 monolayer: a superior sensor for detecting toxic gases in the air with excellent sensitivity, selectivity, and reversibility. ACS applied materials & interfaces, 2022, 14(30): 35229-35236.
2、国家政策：《智能检测装备产业发展行动计划（2023–2025年）》，工业和信息化部等七部门，高精度传感器为核心部件攻关方向
3、山东省政策：《山东省推动智能传感器产业发展行动计划（2021–2023年）》，山东省政府：气体传感器列入重点方向：推动温度、压力、气体等传感器在汽车电子等领域应用；布局 MEMS 智能传感器
4、行业标准：GB 12358-2024，作业场所环境气体检测报警仪器 通用技术要求

## Slide 14
课后作业
例1. Hg0颗粒是烟煤燃烧产生的环境污染物，监测大气环境中的Hg0浓度具有重要研究价值。下图是Ti2C薄膜吸附Hg0的示意图，共包含4个吸附位点。计算四个吸附位点的吸附能，判定最稳定吸附位点，以及吸附类型？

## Slide 15: 谢谢观看！ 欢迎提出宝贵建议！